Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений.

Описание изделия: Краги сварщика ARCTICUS® спилковые, синего цвета, ладонь и большой палец усилены дополнительным слоем спилка жёлтого цвета, швы усилены спилковыми вставками жёлтого цвета, прошиты огнеупорной нитью KEVLAR, подкладка из флиса в ладонной части и хлопчатобумажной ткани в краге. Длина 35+1 см. Материал: говяжий кожевенный спилок КРС (толщина 1,2+0,2 мм) синего цвета, однородный, шлифованный, окрашенный

| Состав изделия: | Спилок, хб, флис |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствует требованиям: |  |  | ТР/ТС 019/2011 |  |
| Защитные свойства по ГОСТ: Маркировка: |  | Ми (от истирания) Мп (от проколов, порезов) Ти (от теплового излучения), То (от открытого пламени), Тр (от искр и брызг расплавленного металла, окалины), Тт (от конвективного тепла), Тп400 (от контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С) ТР ТС 019/2011 |  |  |
| Продукция изготовлена в соответствии с # ГОСТ 12.4.252-2013 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие :технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»; ГОСТ EN 388:2019 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 407-2012 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний» |  |  |  |

| Особенности: | Степень защиты: | Требования: | НОРМА |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойкость к истиранию | 4 | уров. 1 100 циклов уров. 2 500 циклов уров. 3 2000 цикл. уров. 4 8000 цикл. | EN388 |
| Стойкость к порезам | 3 | уровень 1 = 1,2…2,4 уровень 2 = 2,5…5,0 уровень 3 = 5,1…9,9 уров. 4 = 10,0…19,9 уровень 5 20 | EN388 |
| Стойкость к разрыву | 4 | уровень 1 10N уровень 2 25N уровень 3 50N уровень 4 75N | EN388 |
| Стойкость к проколам | 3 | уровень 1 20N уровень 2 60N уровень 3 100N уровень 4 150N | EN388 |
| Стойкость к порезам (TDM) | Х | A-F | EN388 |
| Поведение при горении | 4 | уровень 1 = 20 сек. уровень 2 = 10 сек. уровень 3 = 3 сек. уровень 4 = 2 сек. | EN 407 |
| Контактное тепло | 4 | уровень 1 = 100°>15 сек. уровень 2 = 250°>15 сек. уровень 3 = 350°>15 сек. уровень 4 = 500°>15 сек. | EN 407 |
| Конвективное тепло | 3 | уровень 1 >4 сек. уровень 2 >7 сек. уровень 3 >10 сек. уровень 4 >18 сек. | EN 407 |
| Теплота излучения | 1 | уровень 1 >7 сек. уровень 2 >20 сек. уровень 3 >50 сек. уровень 4 >95 сек. | EN 407 |
| Небольшие брызги расплавленного металла | 4 | уровень 1 >10 уровень 2 >15 уровень 3 >25 уровень 4 >35 | EN 407 |
| Большое количество жидкого металла | X | уровень 1 до 4 | EN 407 |
| Подвижность пальцев: | уровень 5 выполнено | уровень 1 до 5 | EN420 |

Таблица соответствия размеров

| Размер | Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (В) | Обхват ладони, см. (А) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 25,4 | 20,4 |
| 11 | 27,9 | 21,5 |

Использование: Предназначены для защиты рук от механических воздействий (проколов, порезов, истирания), от повышенных температур (воздействия открытого пламени, искр, брызг расплавленного металла, конвективного тепла, теплового излучения,  контакта с нагретыми поверхностями до 400 Со)

Размер: 10, 11

Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя.

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел, кислот, щелочей, вибраций. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Чистка/Уход: После использования необходимо очистить перчатки от загрязнений.

Чистить перчатки лучше механическим способом. Использование воды и растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.

Хранение/Транспортировка: хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования, не является опасным грузом.

Срок хранения 5 лет при правильном хранении.

Утилизация: Утилизируйте данное изделие вместе с домашним мусором. После намеренного или непреднамеренного контакта с химикатами это изделие может быть загрязнено вредными для окружающей среды или опасными веществами. В таком случае утилизация проводится в соответствии с применимыми на месте правовыми предписаниями.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru

Изготовитель: «GAOZHOU CITY MINGZE LEATHER PRODUCTS CO.,LTD»

Адрес: NO.186, 1 DISTRICT, EAST GAO LIANG ROAD, GAOZHOU CITY, 525200, CHINA, Китай